Malba schodiště je malba prováděná na stěnách, stropech a konstrukcích vnitřního prostoru schodiště vymezeného v rámci každého podlaží půdorysem největší opsané obrysové čáry vedené v největší vzdálenosti

−    do 1,20 m od boků schodišťových ramen a

−    do 2,00 m od hrany prvního a posledního stupně podlaží.

Omítka je jakýkoliv povrch vyhovující pro provádění maleb předepsané kvality.

Část A01 Příprava podkladu

Oprášení/ometení podkladu se provádí koštětem, suchou štětkou apod. za účelem odstranění veškerých drobných nepřilnavých částic a nečistot, které by mohly narušit přilnavost nanáše- ného materiálu k podkladu.

Obroušení podkladu se provádí smirkovým plátnem, brusnou mřížkou apod. za účelem od- stranění veškerých nepřilnavých povrchových zrn a shluků zrn písku ze štukové omítky.

Omytí podkladu se provádí za účelem zbavení ploch vodou rozpustných malířských barev nebo očištění značně zašpiněného povrchu. Omytí nepoškozuje povrch omítek, proto je ze- jména vhodné na sádrové omítky.

Oškrabání malby je mechanické odstranění starých nebo mnohovrstvých odlupujících se pů- vodních maleb. Provádí se především v případech, kdy by se již další vrstvy maleb na původním podkladu „neudržely“. Před škrabáním je obvykle nutné zvlhčení podkladu.

Rozmývání podkladu se provádí po každém škrabání. Slouží k rozpuštění zbytků malířských hmot, k plošnému srovnání nerovností a sjednocení podkladu po oškrabání malby.

Mydlení podkladu se provádí za účelem neutralizace, zpevnění a izolace silně a hloubkově znečištěného podkladu pomocí roztoku mazlavého mýdla.

Odstranění tapet lepených je mechanické odstranění starých tapet lepených běžným vodou rozpustným lepidlem.

Odstranění tapet stříkaných je mechanické odstranění celé vrstvy stříkané tapety. Odstranění tapet válečkovaných je mechanické odstranění tapet rozpustných vodou. Odstranění plísní se provádí v kombinaci chemického a mechanického způsobu podle rozsahu

zasažení.

Izolování se provádí k zakrytí a zabránění prostupování skvrn způsobených např. sazí, mastno- tou, rzí, nikotinem apod.

Tmelení  se provádí v místě styku různých druhů materiálu (např. sádrokarton-štuk, okenní rám-štuk (stěrka), dveřní zárubeň-štuk (stěrka), z důvodu jejich různé roztažnosti), aby se zabrá- nilo viditelným prasklinám a deformacím.

Bandážování se provádí v místech deformací většího rozsahu. Jako bandáž se zpravidla po- užívají pásky ze sklovláknité mřížky, netkané textilie, papírové pásky, které slouží k vyztužení tmelu nebo stěrky.

Lokální vyrovnání podkladu je vyrovnání lokálních nerovností a deformací tak, aby celkovou plochu nenarušoval celkový vjem rovinnosti ploch.

Celoplošné vyrovnání podkladu vyhlazením se provádí za účelem vytvoření hladkého povr- chu bez ohledu na plošnou rovinnost.

Celoplošné vyrovnání podkladu se provádí za účelem vyrovnání deformací bez ohledu na cel- kovou rovinnost.

Celoplošné vyrovnání podkladu latí se provádí za účelem absolutně rovné a hladké plochy.

Celoplošné vyrovnání podkladu vyhlazením termoizolační stěrkou se provádí ke zlepšení termoizolačního efektu stěn a stropů odrazem tepelné energie zpět do místnosti. Důraz je kladen na vyhlazení povrchů tak, aby bylo možné provádět finální úpravy ploch.

Olepování vnitřních ploch páskou, CQ folií apod. se provádí na styčných plochách, které ne- mají být opatřeny malbou, nebo tam, kde je nutné, aby zakončení maleb bylo ostře a rovně provedeno.

Zakrytí nemalovaných ploch např. předmětů (nábytku), svislých ploch (obkladů, oken) nebo vodorovných ploch (podlah) se provádí pro ochranu ploch, které nemají být opatřeny malbou, pro ochranu před stříkající barvou při provádění prací, případně pro snížení náročnosti násled- ného úklidu.

Pačokování je nátěr nových a vyzrálých štukových omítek vápenným mlékem, používá se jako podkladní nátěr, není vhodný pro většinu současných malířských a dekorativních.

Penetrace je základní nátěr, který má především zpevnit podkladové vrstvy, sjednotit savost podkladu, oddělit (izolovat) vápenné produkty v podkladu, vytvořit přechodového můstku mezi podkladem a následnou vrstvou.

Čištění vnitřních ploch je odstranění zbytků maleb mokrou cestou.

Část A02 Malby ze standardních nátěrových hmot

Malby z malířských směsí za mokra výborně otěruvzdorných jsou materiály třídy 1 dle normy ČSN EN 13300. Jsou určené do prostor s velkým mechanickým a vlhkostním zatížením povrchů a tam, kde je kladen důraz na užitkové nároky, omyvatelnost stěn. Vynikají výbornou přilna- vostí k savým i nesavým podkladům. Při dodržení technologie zpracování je výrobci zaručena dlouhá životnost bez škrábání a bezproblémová obnova starých maleb. Materiály této třídy plně splňují nároky reprezentativních prostředí, společenských a veřejných prostorů (divadla, výstavní prostory, nádraží, banky, školy, úřady, nemocnice a operační sály, sportovní haly a je- jich zázemí, bazény a plovárny, rodinné a bytové domy). Jsou vhodné na všechny standardně užívané stavební podklady.

Malby z malířských směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných jsou materiály třídy 2 dle normy ČSN EN 13300. Materiály této třídy vykazují velmi dobrou odolnost vůči otěru za vlhka i za sucha, ale nelze je použít do prostředí jako jsou operační sály, velké hotelové kuchyně, bazény atd. Mají vynikající přilnavost k savým i nesavým podkladům. Vhodné jsou do bank, škol, úřadů, nemocnic, sportovních hal a jejich zázemí, jsou vhodné na všechny standardně užívané stavební podklady.

Malby z malířských směsí za mokra středně otěruvzdorných jsou materiály třídy 3 dle normy ČSN EN 13300. Jsou určené do prostor s nižším vlhkostním zatížením povrchů. Při dodržení technologie zpracování výrobci zaručují dobrou životnost a bezproblémovou obnovu starých maleb bez škrábání. Materiály této třídy plně splňují nároky společenských a veřejných prostor (banky, školy, úřady, sportovní haly, rodinné a bytové domy) a jsou vhodné na všechny stan- dardně užívané stavební podklady.

Malby z malířských směsí za mokra minimálně otěruvzdorných jsou materiály třídy 4 dle normy ČSN EN 13300. Mají dobrou přilnavost k savým podkladům. Snesou občasné potřísnění vodou a občasné zatížení vyšší vzdušnou vlhkostí. Nelze z nich omývat špínu. Při dodržení technologie zpracování výrobci zaručují dobrou životnost a bezproblémovou obnovu starých maleb bez škrábání.

Malby z malířských směsí za sucha dobře otěruvzdorných jsou materiály označené jako otě- ruvzdorné. Mají dobrou přilnavost k savým podkladům. Nejsou odolné vůči otěru za mokra a nelze z nich omývat špínu. Při dodržení technologie zpracování výrobci zaručují standardní životnost. Obnova starých maleb se v některých případech neobejde bez škrábání.

Malby z malířských směsí za sucha středně otěruvzdorných (výrobci často označované PLUS) nelze kombinovat s materiály odolnými proti vodě, následně by došlo k loupání dalších apliko- vaných vrstev maleb. Nelze je tónovat na tónovacích automatech, nejsou vhodné na sádrokar- tonové, dřevotřískové, dřevocementové podklady. Pří působení pravidelné vlhkosti tyto malby degradují a loupou se. Při obnově maleb se původní vrstvy musí škrábat.

Malby z malířských směsí za sucha minimálně otěruvzdorných (výrobci často označovaného STANDARD) mají nízké užitné vlastnosti a nelze je aplikovat do prostředí namáhaných vlhkostí. Ve vlhkém prostředí se vrstva malby rozpadá a loupe se. Splňují krycí a barevné vlastnosti, ale nelze je tónovat na tónovacích strojích. Vlivem stárnutí se rozpadají pojiva a při obnově maleb dochází k loupání vrstev malby a musí se oškrábat. Materiály těchto tříd jsou díky vlastnostem převážně vhodné do výrobních hal a do prostor s nízkými užitnými vlastnostmi, nejsou vhodné na sádrokartonové, dřevotřískové apod. podklady.

Barevná malba tónovaná tónovacími přípravky je malba tónovaná vmícháním tónovacího přípravku před aplikací na staveništi.

Barevná malba tónovaná na tónovacích automatech ve světlém odstínu je malba s náde- chem do jednotlivých odstínů.

Barevná malba tónovaná na tónovacích automatech ve středně sytém odstínu  je malba ve světlých tónech jednotlivých barev.

Barevná malba tónovaná na tónovacích automatech v sytém odstínu je malba ve výrazných odstínech jednotlivých barev s výjimkou žluté, oranžové a červené barvy.

Barevná malba tónovaná na tónovacích automatech v náročném odstínu je malba ve velmi sytém odstínu žluté, oranžové, červené, šmolkově modré. Před aplikací těchto maleb se větši- nou provádí speciální podetěr.

Část A03 Malby ze specifických nátěrových hmot

Malby ze suchých směsí (práškových) se před vlastní aplikací míchají dle pokynů výrobce.

Malby  vápenné  se  provádí  se  nejčastěji  v  průmyslových  nebo  hospodářských  objektech a v objektech památkově chráněných. Dobře odolávají vlhkému prostředí a jsou přirozeně odolné vůči plísním.

Malby klihové se provádí obvykle z práškových malířských směsí s přidáním klížícího materi- álu. Není vhodné do prostor obytných, nebo frekventovaných. Použití je zejména při pracích na památkově chráněných objektech.

Malby silikátové jsou malby s vysokou schopností propouštění vodních par, používají se ob- vykle na sanační omítky. Většinou je nelze tónovat do tmavých odstínů.

Malby protiplísňové jsou malířské materiály navazující na systém odstraňování plísní daného výrobcem nebo se používají jako prevence proti případnému vzniku plísní. Tyto materiály je nutno obnovovat dle doporučení výrobce, aby splňovali deklarované vlastnosti.

Malby termoaktivní se používají ke zlepšení termoizolačnímu efektu odrazem tepelné energie zpět do místnosti. Někteří výrobky lze tónovat. Výsledný povrch je odolný a omyvatelný.

Malby fotokatalytické jsou malby prováděné z nátěrových hmot, které působením přirozené- ho nebo umělého osvětlení světla pohlcují bakterie, pachy apod.

Malby trvale pružné (armovací) jsou schopny překonávání vlásečnicových a malých prasklin ve štukové omítce, případně dilatace podkladů, aniž by se tyto drobné deformace projevily na povrchu.

Malby reliéfní vytvářejí plastický (nerovný) povrch. Plasticita se vytváří buď vlastním materiá- lem, ve kterém jsou různé hrubé příměsi (křemičitý písek, vápenec, dřevěné piliny atd.), nebo pomocí k tomu vhodných pomůcek a nářadí, kterými se daný plastický vzor vytvoří.

Malby metalické vytvářejí kovový povrch. Toho se dosáhne jednak použitým materiálem a jed- nak použitím vhodných pomůcek a nářadí, kterými dosáhne reliéfního povrchu s proměnlivým leskem.

Část A04 Dekorační techniky

Linkování je malířská technika prováděná linkovacím štětcem, nebo válečkem. Provádí se nej- různější šíře linek a druhy linek (šumrované). Skládáním linek ve více barevných odstínech lze imitovat plastické prvky (lišty atd.).

Válečkování  je  otiskování  různých  vzorů  (různých  barev  nebo  lesku)  pryžovým  válečkem na podkladní malbu. Různými válečky lze imitovat tapety.

Šablonování je reprodukování vzorů vyřezaného do papíru, plastu atd.

Kanafas je zdobná malířská technika využívající válečkovací a linkovací techniku, kdy se kladou jednotlivé pruhy válečků oddělené linkováním na různé barevné pruhy.

Batikování je malba vytvořena válením mírně složeného, namočeného a vyždímaného svitku hrubé tkaniny krátkými otisky všemi směry. K dosažení dekoračního efektu se používá jedno- a vícebarevné kombinace.

Imitace antických zemin je módní a  efektní dekorativní technika s různými způsoby provede- ní. Výsledný povrch má vzhled nepravidelných „šmouh“ a různých barevných kombinací. Malba je prodyšná, otěruvzdorná a omyvatelná.

Imitace benátského štuku je vysoce leštěný povrch imitující barevností a žíháním mramory. Tento povrch lze provést jako omyvatelný nebo také voděodolný.

Imitace travertinu je napodobením řezaného a leštěného kamene travertin, jehož velké a hlu- boké póry se při této technice imitují vyškrabáváním a následným leštěním povrchu.

Imitace pískovce je povrch s žíháním a napodobením řezaného pískovce.

Imitace cihelného nebo kamenného zdiva je technika imitující aplikaci kamenného a cihlové- ho vzoru na zakřivených plochách, na které nelze aplikovat obklad. Výhodou těchto povrchů je bezespárý povrch, který je možné barvit.

Imitace dřeva je plastické a barevné napodobení dřeva pomocí šablony, válečků atd., následně dobarvovaných do požadovaného vzhledu.

Imitace betonu je napodobení od struktury hrubého betonu až po leštěné betonové prvky.

Metalické efekty jsou povrchovou úpravou dekorativních technik.

Část A05 Tapety

Lepené tapety jsou tapety z různých materiálů lepené na podklad za pomoci správné techno- logie a druhu lepidla.

Stříkané tapety jsou vytvářené pomocí nástřiku různé hrubosti a barevnosti.

Válečkované tapety jsou vytvářené nanášením silné vrstvy hmoty pomocí válečku, hladítka nebo stříkacího zařízení, která se následně uhladí.  Vlastní hmota z různých materiálů, jako je např. celulóza, bavlna, může být doplněna o dekorační přísady (flitry, barevná vlákna atd.).